## Slide 1
Mg-Gd-Nd-In合金的理论计算

## Slide 2
合金成分
 | Nd | Gd | In | Mg
M(g/mol) | 144.2 | 157.3 | 114.8 | 24
fw质量分数 | 3.182% | 1.190% | 0.631% | 94.997%
f原子分数 | 0.5526% | 0.1894% | 0.1376% | 99.1203%

## Slide 3
反应发生的可能性与Ksp
注：氢氧化物的Ksp可在兰氏化学手册中查得，氧化物的Ksp需要计算

## Slide 4
反应 | ΔrGm kJ/mol | Ksp
Gd3+ +3OH-=Gd(OH)3 | -129.82 | 1.80E-23
2Gd3+ +6OH-=Gd2O3 +3H2O | -175.74 | 1.62E-31
Nd3+ +3OH-=Nd(OH)3 | -122.69 | 3.20E-22
2Nd3+ +6OH-=Nd2O3+3H2O | -145.64 | 3.04E-26
In3+ +3OH-=In(OH)3 | -189.50 | 6.30E-34
2In3+ +6OH-=In2O3+3H2O | -402.47 | 3.13E-71
Mg2+ + 2OH-=Mg(OH)2 | -64.34 | 5.61E-12
Mg2+ + 2OH-=MgO+H2O | -37.08 | 3.19E-07
反应发生的可能性与Ksp

## Slide 5
氧化物与氢氧化物的沉积图

## Slide 6
平衡电位
[Mn+ ]=10-6 mol/L
电极反应 | 标准电位E(V)(vs.SHE) | 平衡电位Ee(V)(vs.SHE)
Gd3+ +3e=Gd | -2.28 | -2.398
H++e= H2 | 0 | -0.414
In3+ +3e=In | -0.338 | -0.456
Mg2+ +2e=Mg | -2.356 | -2.534
Nd3+ +3e=Nd | -2.32 | -2.438
电极反应 | 标准电位E(V)(vs.SHE) | 平衡电位Ee(V)(vs.SHE)
Gd3+ +3e=Gd | -2.28 | -2.398
 | 0 | -0.414
In3+ +3e=In | -0.338 | -0.456
Mg2+ +2e=Mg | -2.356 | -2.534
Nd3+ +3e=Nd | -2.32 | -2.438

## Slide 7
腐蚀电位
 | Nd | Gd | In | Mg
fw质量分数 | 3.182% | 1.190% | 0.631% | 94.997%
f原子分数 | 0.005526 | 0.001894 | 0.001376 | 0.991203
合金成分
阳极反应：
Gd - 3e = Gd3+
In - 3e = In3+
Mg - 2e = Mg2+
Nd - 3e = Nd3+
阴极反应：
H+ + e =H2

## Slide 8
联立式(1)与式(2)得：Ecorr = -1.79V
阴极：
9 (1)
阳极：
= =
腐蚀电位

## Slide 9
电流密度
 | Nd | Gd | Mg
电流密度i(A/cm2) | 2.88ⅹ108 | 2.78ⅹ107 | 3.81ⅹ104
Butler-Volmer 公式

## Slide 10
第一原子层中Mg的物质的量 N=2.04ⅹ10-5 mol
第一原子层中Mg能产生的电量 NⅹnⅹF= 3.93 C
一秒Mg能产生的电量 iMgⅹAⅹt = 3.81ⅹ108 C
1s， Mg可以完全溶解L0= 9.7ⅹ107层
溶解层数

## Slide 11
溶解层数
In不溶解， In将会在金属表面逐层富集
第一层露在表面的In：
第二层露在表面的In： )
第三层露在表面的In：
第四层露在表面的In：
.......
第q层露在表面的In：
当In在表面覆盖大于(时，认为表面富集了一层In
即)， n=20061

## Slide 12
溶解当量层数
q=20061层，
溶解掉的当量层数：

## Slide 13
溶解电流密度
 | 溶解当量层数 | Q (C) | J(A/m2)
LMg | 720.1297 |  | 
LGd | 1.376355 |  | 
LNd | 4.014644 |  | 
 | 溶解当量层数 | Q (C) | J(A/m2)
LMg | 720.1297 |  | 
LGd | 1.376355 |  | 
LNd | 4.014644 |  | 

## Slide 14
s 后，
表面被In完全覆盖
故In的溶解应该增大，
需要重新计算腐蚀电位
校正腐蚀电位

## Slide 15
阳极反应：
In - 3e = In3+
阴极反应：
H+ + e =H2
校正腐蚀电位
阴极：
(3)
阳极：
(4)
联立式(3)与式(4)得：Ecorr = -0.45V

## Slide 16
校正溶解电流密度
1s可以完全溶解3.41层In
留下来的一层In完全溶解需要的时间为 0.29s
一个原子层中In的物质的量 N=1.89ⅹ10-5 mol
一个原子层中In能产生的电量 NⅹnⅹF= 5.46 C
一秒In能产生的电量 iInⅹAⅹt = 18.6 C

## Slide 17
时间 | JMg(A/m2) | JGd(A/m2) | JNd(A/m2) | JIn(A/m2)
s |  |  |  | 0
0.29s | 0 | 0 | 0 | 18.6
时间 | JMg(A/m2) | JGd(A/m2) | JNd(A/m2) | JIn(A/m2)
 |  |  |  | 0
0.29s | 0 | 0 | 0 | 18.6
溶解电流密度

## Slide 18
t
界面离子浓度

## Slide 19
界面离子浓度
=t

## Slide 20
界面离子浓度
……..

## Slide 21
过饱和度
形核速率
晶体生长速率
腐蚀速率